По проверке штоков поршня

Сегодня проверили 10 штоков, завтра продолжим проверку остальных.

1. Все результаты неразрушающего контроля (дефектоскопии) — в порядке.

2. По сертификату материала и результатам спектрометра — сталь AISI 431 (мартенситная нержавеющая сталь).

3. Шероховатость — в порядке.

4. Твёрдое хромовое покрытие 100 мкм — в порядке.

5. Обнаруженные проблемы:

6. Канавка под основное уплотнение и канавка под вспомогательное уплотнение: по чертежу требуется 8,6 +0,15, фактически у 15 штоков — 8,6 + (0,19–0,20). У всех штоков отклонение в сторону увеличения на 0,04–0,05 мм.

7. У одного штока наружный диаметр на одном конце меньше на 20 мкм.

Эти два дефекта исправить невозможно.

Ещё на одном конце при обработке резцом по твёрдому хрому образовались сколы. Завтра их зашлифуют на станке до относительно ровной поверхности (небольшая фаска).

Согласны ли вы на такую обработку?