ОФИЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Резолюция по предложениям завода из файла «DATASHEET ROD-try to repare»,
категорический отказ от щеточной гальваники, стопор переточки и требования к отгрузке

| Кому: | Дэвиду (DEZHOU ALEXDA), Руководству завода, Инспектору ОТК Ван Сююй (汪秀玉) |
| --- | --- |
| От кого: | Российская инженерно-проектная группа (Договор поставки оборудования № 62230426) |
| Дата: | 28 сентября 2026 г. |
| Тема: | Оценка предложений цеха по ремонту штоков: запрет щеточной гальваники, стоп-ордер на Ø179.6 и замеры дна канавок |

🚨 1. СТОП-ОРДЕР: ЗАПРЕТ НА СОШЛИФОВКУ СТУПЕНИ ДО Ø179.6 ММ! Предложение завода сошлифовать ступень Ø179.9 до 179.60–179.65 мм ЗАМОРОЖЕНО. При рабочем давлении гидроцилиндра (250–350 бар) радиальный зазор 0.3 мм приведет к выдавливанию (экструзии) уплотнений и мгновенному отказу цилиндра. Станочные работы на шейках ЗАПРЕЩЕНЫ до получения замеров дна канавок и расчета манжет спец-профиля.

❌ 2. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ОТ ЩЕТОЧНОЙ ГАЛЬВАНИКИ (刷镀) ДЛЯ ШТОКОВ № 3 И № 15! Завод предложил нарастить просаженную шейку Ø171.45 на штоках № 3 и № 15, а также поясок 179.55 на штоке № 15 с помощью щеточного (тампонного) покрытия (刷镀). ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ РФ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКЛОНЕНО! • Низкая адгезия: Щеточное осаждение не имеет достаточной прочности сцепления по сравнению с ванной. Под рабочим давлением до 35 МПа слой отслоится (delamination). • Задир цилиндра: Сколотые твердые частицы хрома попадут в циркуляцию масла и мгновенно задерут зеркало хонингованной трубы (Ra 0.2) и срежут полиуретан. • Неустранимый брак по твердости: Шток № 15 имеет твердость 45.7 HRC, шток № 3 — 46.5 HRC (норма ≥ 50 HRC). На штоке № 3 наплыв хрома 850 мкм. Штоки № 1, № 3, № 15 являются ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ БРАКОМ (报废) и подлежат списанию / замене.

## 3. Официальный ответ по всем 6 предложениям завода из таблицы «try to repare»

| Пункт / Параметр | Предложение завода (Col U) | Официальный вердикт и требование РФ |
| --- | --- | --- |
| Пункт 1: Ø180 f7 (Штоки № 7 и № 8) | «Можно ли №7 и №8 довести шлифовкой до 179,88–179,86» | ⚠️ УСЛОВНО ДОПУСКАЕТСЯ СОШЛИФОВКА ХРОМА: Разрешено сошлифовать избыток хрома (-50 мкм на №7, -30 мкм на №8) строго на круглошлифовальном станке. НО наружный диаметр ОБЯЗАН остаться в поле допуска f7 (179.917–179.957 мм)! Занижать тело штока до 179.86 мм ЗАПРЕЩЕНО. |
| Пункт 3: Ступень Ø179.9 (Все штоки) | «Φ179.6 ~ Φ179.65» | 🚨 СТОПОР (HOLD): Зазор 0.3 мм приведет к выдавливанию манжет при 250–350 бар. Любые работы ЗАМОРОЖЕНЫ до замера дна канавок и расчета уплотнений. |
| Пункт 4: Шейка Ø171.6 (Штоки № 15 и № 3) | «Можно ли №15 и паз №3 довести гальваническим покрытием (刷镀) до 171,55» | ❌ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКЛОНЕНО: Щеточная гальваника запрещена для узлов высокого давления. Риск расслоения и задира гильзы. №3 и №15 — окончательный брак (списание). |
| Пункт 5: Поясок 179.55 (Шток № 15) | «Можно ли №15 (179,55) довести гальваническим покрытием (刷镀) до 179,65» | ❌ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКЛОНЕНО: Щеточное наращивание 100 мкм на опорном пояске недопустимо. Шток № 15 — окончательный брак. |
| Пункт 6: Длина 2574 (Шток № 1) | «№1 довести шлифовкой до 179,65; биение — ок. 0,05» | ❌ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКЛОНЕНО: Шлифовка не восстанавливает глубину закалки ТВЧ. Твердость 45.8 HRC (< 50 HRC). Шток согнется под циклической нагрузкой. №1 — окончательный брак. |
| Пункт 15: Радиус R0.3 (Переходный угол) | «R0.5» | ⚠️ НА ПАУЗЕ (HOLD): Запрос на увеличение радиуса до R0.5 мм передан поставщику уплотнений. До согласования не перетачивать. |

## 4. Пошаговый регламент обязательных действий завода перед отгрузкой

| № | Обязательное действие | Детали и критерий приемки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срочный замер дна канавок | Внутренним штангенциркулем замерить внутренний диаметр дна канавок на штоках № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16. Передать цифры в РФ. |
| 2 | Видеопроверка резьб калибром НЕ | Резьбовым кольцом M170x4-6g проверить резьбы под видео. Останов строго ≤ 1.5–2 витка (особенно № 6 и № 9!). |
| 3 | Станочная сошлифовка хрома № 7 и 8 | Сошлифовать избыток хрома на круглошлифовальном станке. Диаметр строго в поле 179.917–179.957 мм. Ручная шлифовка ЗАПРЕЩЕНА! |
| 4 | Биение штоков № 2, 12, 13 | Замерить в центрах индикатором по 5 точкам, внести замеры в таблицу. |
| 5 | Перемер концов штока № 10 | Замерить участки 300 мм от краев микрометром. Если диаметр < 179.917 мм — шток бракуется. |

Вам переданы обновленные файлы с полной фиксацией инженерных решений:
• DATASHEET ROD-try to repare_EN.xlsx (объединенная матрица с предложениями цеха и вердиктами РФ)
• Таблица_проверки_штоков_16шт.xlsx / Таблица_проверки_штоков_16шт_EN.xlsx

С уважением,
Российская проектная группа (Договор поставки оборудования № 62230426)