我按照顺序把需要做的事情列出来：

1. 活塞杆的筛选和复检

需要优先、紧急复检的活塞杆：

2号、4号、6号、11号、16号。

第二优先级复检的活塞杆：

5号、9号、10号、12号、13号、14号。

10号活塞杆有可能最终需要报废。

必须由另外一个人重新测量一次，因为目前发现的挠度/下垂情况令人担忧，需要重新确认。

确定需要报废的活塞杆：

1号、3号、7号、8号、15号。

其中，7号和8号还有挽救的可能，前提是必须使用高精度设备，分别去除约 30 μm和50 μm的镀铬层。

目前这样的镀铬层厚度会增加铬层脆裂的风险，后续使用过程中可能发生开裂或脱落。我们不敢接收目前这种状态的产品。

同时，绝对不能采用手工打磨或者普通、粗糙的打磨方式进行处理，否则很可能直接把活塞杆彻底破坏。

如果工厂问为什么这些活塞杆需要报废，原因如下：

* 1号： Ra = 0.93；硬度 = 45.8

* 3号： Ø171.6实际测量值 = 171.45；硬度 = 46.5；槽尺寸偏小/槽位加工不足

* 7号： 镀铬层 = 0.15 mm / 150 μm —— 存在铬层脱落风险，同时会导致液压缸其他零部件装配时出现过紧配合

* 8号： 镀铬层 = 0.13 mm / 130 μm —— 存在铬层脱落风险，同时会导致液压缸其他零部件装配时出现过紧配合

* 15号： Ø179.9实际测量值 = 179.55；硬度 = 45.7

⸻

最重要的要求

每一根准备挽救并继续使用的活塞杆，都必须做一个永久性、不可擦除的编号。

所有照片和视频资料都必须首先拍摄并清楚显示该活塞杆的编号。

也就是说：

拍摄视频时，第一步必须先拍清楚活塞杆编号，然后镜头再移动到需要检查和测量的位置。

而且，从拍摄编号开始，直到这根活塞杆的该项测量全部结束，视频必须完整、连续，绝对不能中断或剪辑。

每一根活塞杆都必须按照这个方式进行记录。

对准备挽救的活塞杆必须进行的主要检查

1. 最重要：检测径向跳动（偏心）

必须按照图纸要求，对相关直径进行径向跳动/偏心测量。

目前的检验报告中完全没有这项测量，也没有任何关于径向跳动的记录或说明。

必须使用百分表/千分表（指针式比较仪）进行测量，并且整个测量过程必须录像。

不要再拍2–3秒钟的短视频。

对于上述名单中每一根准备继续使用的活塞杆，都必须拍摄完整、长时间、连续、不间断的视频，从确认活塞杆编号开始，一直到该根活塞杆的测量结束。

另外还必须拍照。

照片必须是正常的检验照片，不是拍人在工厂或者零件旁边的照片。

需要对测量位置和测量结果进行近距离、清晰、详细的拍摄。

径向跳动至少要沿活塞杆长度方向测量 5个截面：

两端 + 两个1/4长度位置 + 中间位置。

这项检查最好由另外一名独立、真正懂得此类测量的人完成，以最大程度排除数据造假、替换产品或者其他人为干扰的可能。

⸻

2. 使用合适的专业量具重新测量活塞杆总长度

必须使用正常、合适的专业测量工具重新测量活塞杆长度。

用卷尺测量这种尺寸是完全不能接受的。

我们无法理解他们是如何用卷尺得出 ±0.7 mm 这种精度结果的。

请工厂对此提供书面解释。

⸻

3. 对图纸A视图中的圆角和镀铬层进行详细检查

需要制作一份详细的照片和视频报告，展示图纸 A视图（View A） 中圆角以及镀铬层的实际状态。我已经附上相关图纸/截图。

重点检查图纸中标有小写 “r” 的位置。

我们需要根据这些位置的实际情况，再决定下一步应该采取什么处理措施。

⸻

4. 检查Ø171.6位置的表面粗糙度

需要制作一份详细的照片和视频报告，确认 Ø171.6直径位置的表面粗糙度。

这是密封件安装和工作的部位。

相关截图我已经附上。

⸻

5. 重新测量检验表中的第1、3、4行

为了排除测量误差，必须再次测量检验表中的：

第1行、第3行、第4行。

这里说的是检验数据表中的行号，不是活塞杆编号。

这些测量必须由另外一个人独立完成。

如果重新测量的结果与原表格中的数据存在明显差异，那么必须再次进行测量，以判断并排除随机/统计性测量误差。

⸻

6. 进行探伤检查

需要进行无损探伤检测（NDT）。

重点检查之前在活塞杆端部附近以类似方式磨掉/损伤镀铬层的位置。

7. M170螺纹需要用通规和止规重新检查。视频中，有些止规拧紧了超过两圈。

⸻

总结

第一筛选标准：径向跳动

目前最重要的筛选标准是径向跳动。

必须进行测量，而且必须由另外一名独立、可靠、不受工厂影响的人员进行测量。

第二筛选标准：槽

第二个重要筛选标准是槽的尺寸和加工质量。

必须确认：

* 槽的准确尺寸；

* 槽边缘的实际加工质量；

* 镀铬层在这些位置的实际状态。

如果测量并取得清晰照片后确认槽边缘还有修复的可能，那么让工厂购买合适的精细修整工具，例如：

金刚石什锦锉/金刚石锉、以柔性材料为基底的碳化硅砂纸、金刚石研磨绳、配合研磨工具使用的金刚石研磨膏等。

然后必须认真、细致地进行修整，直到达到正常、可接受的状态。

如果镀铬层本身状态正常，那么这些位置应该能够承受这种精细修整，而不会造成明显损失。

我们不会在收到货以后自己做这项返修。

因为这是一项非常细致、耗时、对操作人员要求很高的工作，我们自己的钳工人员也不愿意承担这种返修工作。

⸻

后续步骤

下一步的具体指示，需要根据上述检查结果再确定。

之后还需要再次确认相关尺寸和表面粗糙度，但是首先必须完成目前这些检查，之后才能进入下一阶段。

另外，如果可以的话，还需要要求工厂提供一份正式的书面说明/回复，并提交具体的返修方案以及明确的完成时间计划。