官方技术决议与发货前要求函
关于对工厂《DATASHEET ROD-try to repare》活塞杆修复方案的技术评估决议：
严禁刷镀修复、紧急暂停179.6mm磨削、密封槽底径实测及最终发货前要求

| 收件人 (To): | David (德州亚历斯达 / DEZHOU ALEXDA)、工厂领导层、质检主管 汪秀玉 |
| --- | --- |
| 发件人 (From): | 俄罗斯项目工程技术专家组（设备采购合同号：62230426） |
| 日期 (Date): | 2026年9月28日 |
| 主题 (Subject): | 工厂修复方案技术评估决议：严禁刷镀、暂停179.6磨削、强制密封槽底径复测及报废品认定 |

🚨 1. 紧急暂停指令：严禁擅自将外圆台阶磨削至 179.60 mm！ 工厂在表格第3项提议将Φ179.9外圆台阶磨削至 179.60~179.65 mm。俄方专家正式下达【紧急暂停令】！油缸额定工作压力高达 250~350 bar（25~35 MPa），外圆做小导致配合间隙增大 0.30 mm，将导致高压密封圈在受压时发生【间隙挤出破损（Seal Extrusion）】，造成油缸严重内漏拉伤！在工厂提供密封槽底径实测数据并经俄罗斯密封件厂家重新计算确认前，严禁任何磨削！

❌ 2. 坚决拒绝使用刷镀（电刷镀）工艺修复 3# 和 15# 活塞杆！ 工厂在第4、5项提议：对 3# 和 15# 轴颈（实测171.45/171.40mm）及 15# 外圆（实测179.55mm）采用【刷镀工艺】补镀至合格尺寸。 俄方工程专家组正式决议：坚决否决刷镀方案！ • 结合力致命缺陷：刷镀层结合强度远低于传统槽镀高温热处理镀层。重载液压油缸在高频往复运动及35MPa高压剪切下，刷镀层极易发生大面积剥落（Delamination）！ • 恶性连锁事故：剥落的超硬铬渣混入液压油，将瞬间拉伤高精度绗磨缸筒内壁（Ra 0.2），割裂密封圈，导致整套重型液压系统瘫痪！ • 硬度与尺寸无法逆转：15#实测硬度仅45.7 HRC，3#仅46.5 HRC（图纸要求≥50 HRC）。且3#镀铬层存在0.85mm（850μm）的严重堆铬缺陷！ 结论：1#、3#、15# 活塞杆属于绝对不可逆的最终报废品（报废），工厂必须退款或重新加工补发！

## 3. 对工厂《try to repare》表内全部6项提议的官方逐项技术决议

| 序号 / 检验项目 | 工厂提议内容 (U列) | 俄方技术专家决议与强制要求 |
| --- | --- | --- |
| 第1项: 外圆 Φ180 f7 (7#、8# 活塞杆) | 7号8号能不能磨到179.88~179.86 | ⚠️ 有条件同意磨去多余铬层： 同意在外圆磨床上磨去超差铬层（7#磨去50μm，8#磨去30μm）。但是最终外圆尺寸必须严格落在 f7 公差带内（179.917~179.957 mm）！严禁磨小至179.86mm（超差下溢出）！ |
| 第3项: 台阶 Φ179.9 (全部活塞杆) | Φ179.6~ Φ179.65 | 🚨 紧急暂停指令 (HOLD)： 改到179.6间隙放大0.3mm，250~350bar高压下密封圈必遭挤出损坏！在完成槽底内径实测及俄方核算前，严禁任何机加！ |
| 第4项: 轴颈 Φ171.6 (15#、3# 活塞杆) | 15号3号槽能不能刷镀171.55 | ❌ 坚决否决 (最终报废)： 高压动态密封滑动部位严禁使用刷镀！高压下镀层必剥落并拉伤缸筒。3#和15#确认报废。 |
| 第5项: 槽深/台阶 (15# 活塞杆) | 15号179.55能不能刷镀179.65 | ❌ 坚决否决 (最终报废)： 台阶做小0.25mm，且硬度仅45.7HRC不合格。刷镀无法承受导向支撑载荷。15#确认报废。 |
| 第6项: 长度 2574 (1# 活塞杆) | 1号磨到179.65，跳动保证0.05左右 | ❌ 坚决否决 (最终报废)： 外圆重磨无法挽救高频淬火硬度（实测仅45.8 HRC，严重低于50 HRC标准）。重载下活塞杆必疲劳弯曲。1#确认报废。 |
| 第15项: 圆角 R (倒角过渡圆角) | R0.5 | ⚠️ 暂缓确认 (HOLD)： 工厂崩铬主因是镀铬前未做R0.3锐角所致。圆角做大到R0.5可能影响密封圈根部贴合。目前暂缓，严禁擅自倒圆！ |

## 4. 国庆节假前工厂必须完成的紧急行动路线图

| 序号 | 工厂必须执行的动作 | 具体实施要求与验收判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量密封槽槽底内径 (Groove Bottom ID) | 立即使用内径卡尺/内径千分尺测量 2#、4#、5#、6#、9#、10#、11#、14#、16# 的两道密封槽槽底内径，并报送俄方。 |
| 2 | 螺纹止规 (NO-GO) 视频复检 | 用 M170x4-6g 螺纹止规进行视频连续复查。止规旋入必须严格在 ≤ 1.5~2 牙内卡死停住（重点检测 6# 和 9#！）。 |
| 3 | 7# 和 8# 精密外圆磨床消铬 | 必须在外圆磨床上精密磨去多余铬层，磨后尺寸严格保持在 179.917~179.957 mm，严禁手工打磨！ |
| 4 | 2#、12#、13# 顶尖跳动复检 | 上车床顶尖，用百分表测量5个截面跳动量，将数据填入验收矩阵。 |
| 5 | 10# 两端 300mm 区域千分尺复测 | 用千分尺复核两端外径，若实测低于 179.917 mm，则该杆直接判定为报废。 |

随函已交付完整的技术数据矩阵表格：
• DATASHEET ROD-try to repare_EN.xlsx（包含工厂提议与俄方专家决议的综合对比英文表）
• Таблица_проверки_штоков_16шт_EN.xlsx（俄方活塞杆全项检验矩阵英文版）

顺祝商祺！
俄罗斯项目工程技术专家组（合同号：62230426）