1. 所需设备的总体说明

箱式电阻炉，带可移动炉底，用于在空气气氛中、最高温度800°C条件下对铝合金和钛合金零件进行退火和人工时效加热。
炉型——箱式电阻炉，带可移动炉底。
工作空间气氛——空气。
炉子工作温度范围——从100°C到800°C。
工作空间内温度分布不均匀度（加热稳定阶段）——±3°C。
炉子工作空间尺寸：

- 宽度范围——从4000到4200 mm

- 长度范围——从4000到4200 mm

- 高度范围——从2000到2200 mm
炉子工作空间应通过防护屏与加热元件隔开。
为保证加热均匀性，炉内气氛采用强制循环——风机。
炉底最大载荷——10吨。
炉底移动——电动机械式。
炉门——升降式，配备电动机械驱动，垂直向上开启。
温度调节器——型号“Термодат 17”。
加热元件——镍铬合金。

2. 供电参数

电压——380 V
频率——50 Hz
相数——3
功率——不超过760 kW

3. 工艺参数记录

以T/T, °C/min关系图的形式记录温度/保温时间。
设备应配备加热元件电流连续监控系统及整个电力部分状态诊断系统。
基于PC（不含PC和打印机）的温度制度信息采集与存储系统。
上述参数记录应通过软件实现，并具有不受限制的使用许可。

4. 计量设备、证书和许可证

所有供货设备应具有有效的证书和许可证。
供货设备中包含的所有测量器具应为批准类型并列入国家登记册，在供货时应具有有效的首次检定证书，并具有出厂编号。
设备应为全新、未曾使用、无缺陷、非由翻新部件和组件组装而成、非展品。

5. 温度分布均匀性测定方法

炉子结构中应设置用于引入柔性检测热电偶的引入孔（检测热电偶数不少于10个，引入孔1个）。

测定方法为：以不超过7°C/min的速度将炉子加热至设定温度，随后保温。温度区间，°C：100、200、350、500、600、700、800。达到设定温度后，从达到设定温度时刻起保温30分钟，然后在60分钟内，在工作腔体积内不少于10个点测量温度，这些点位于置于炉工作空间内的装置上。进行鉴定时，炉子应在自动模式下（按程序）无中断运行。工作空间内温度分布不均匀度（加热稳定阶段）——±3°C。温度分布均匀性试验为交收试验。

6. 供应商提供的服务

- 安装

- 调试

- 人员培训：工艺工程师（2-3人）、工人（3-4人）、计量服务工程师（2人）、维护人员（2-4人）

- 由供应商人力和工具进行设备首次鉴定，并出具鉴定报告

- 首个热处理循环的伴随指导，并随后出具设备使用建议。在完成调试和首个热处理循环后签署验收证书

质保期：自设备投入使用之日起不少于12个月。